PŘÍLOHA č. 1: Specifikace zboží a nabídková cena

Nabídková cena – Předpokládané množství zboží Cena za 1 kg materiálu vč. tvrdidla Kč bez DPH Celková cena za 100 tun materiálu vč. tvrdidla Kč bez DPH Specifikace zboží Zboží splňuje tyto požadavky: hmoty pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení profilové – metodou Spotflex schválení Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních komunikacích v České republice dodávaná dvousložková plastická hmota musí být plně kompatibilní (použitelná) ve strojích HOFMANN H18 s nástavbou pro pokládku profilového značení metodou Spotflex v souladu s technickou specifikací a návodem k obsluze těchto strojů možnost pokládky v rozmezí 5 – 30° C možnost pokládky při vlhkosti vzduchu do 80% musí obsahovat premixovou balotinu vytvrzovací doba při teplotě 20°C max. 30 min. tvrdidlo je v kapalném stavu a je určené pro dávkování zubovým čerpadlem poměr míchání mezi základní hmotou a tvrdidlem je 98 : 2 (míchání je prováděno strojně s pevně nastavenou hodnotou) noční viditelnost za sucha s dodatečným posypem ve stopě po 24 a 42 měsících, podle normy dle přiloženého protokolu o zkoušce všechny uvedené hodnoty musí být shodné s certifikovanými hodnotami uvedenými v aktuálním Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení pro rok 2018, jeho dodatků nebo dle protokolu o měření akreditovanou laboratoří dávkování materiálu dle katalogu max. 2200 g/m2 a posypu max. 400 g/m2 při průměrné vzdálenosti příčných os aglomerátů max. 2 cm. dodávky matriálu budou realizovány v sudech s pákovým uzavíráním a s pevnou vnitřní vložkou z PE pro efektivní využití materiálu a zamezení jeho ulpívání na stěnách sudů a tím minimalizaci ekologické zátěže odpadového hospodářství, hmotnost sudu pro efektivní použití min. 300kg a max. 400kg pro efektivní manipulaci dodávky materiálu nesmí být realizovány v kontejnerovém balení, neboť z něj nelze materiál čerpat součástí dodávky bude i servisní výkon vč. dopravy zástupce dodavatele / výrobce do místa plnění zakázky na adrese Masná 7, Brno při úvodním seřízení strojů zadavatele na nový materiál a seřízení těchto strojů na optimální výkon v souladu s technickou specifikací danou certifikačními hodnotami pokládky materiálu, dostupnost servisního technika na seřízení strojů zadavatele musí být garantovaná do 48 hodin od objednání úkonu a zadání objednávek materiálu, a to i v období pracovního volna přiložené podmínky týkající se EMS a ochrany životního prostředí, bezpečnostní listy ochrana životního prostředí: dodavatel doloží zákonem danou povinnost - smluvní vztah se společností EKO-KOM a.s. vč. identifikačního čísla (ID), pod kterým je u této společnosti registrován